Analytical Report on Flinders Trading Dolomite (Fine)

Batch No:ST27914

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Element** | **MgO**  **%** | **CaO**  **%** | **SiO2**  **%** | **AI2O3**  **%** | **Fe2O3**  **%** | **MnO**  **%** | **Cr2O3**  **%** |
| **Sample** | 17.8 | 24.2 | 15.8 | 1.61 | 1.61 | 0.05 | 0.01 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Size** | **+300um**  **%** | **+250um**  **%** | **+212um**  **%** | **+180um**  **%** | **+150um**  **%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Sample** | 38.4 | 4.6 | 3.3 | 2.9 | 2.9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Size** | **+125um**  **%** | **+106um**  **%** | **+90um**  **%** | **+75um**  **%** | **+53um**  **%** | **+45um**  **%** | **-45um**  **%** |
| **Sample** | 2.0 | 1.9 | 1.2 | 1.8 | 2.0 | 0.4 | 38.6 |

Neutralising Value % 75.7