Analytical Report on Flinders Trading Dolomite (Fine)

Batch No:ST27914

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Element** | **MgO****%** | **CaO****%** | **SiO2****%** | **AI2O3****%** | **Fe2O3****%** | **MnO****%** | **Cr2O3****%** |
| **Sample** | 17.8 | 24.2 | 15.8 | 1.61 | 1.61 | 0.05 | 0.01 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Size** | **+300um****%** | **+250um****%** | **+212um****%** | **+180um****%** | **+150um****%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Sample** | 38.4 | 4.6 | 3.3 | 2.9 | 2.9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Size** | **+125um****%** | **+106um****%** | **+90um****%** | **+75um****%** | **+53um****%** | **+45um****%** | **-45um****%** |
| **Sample** | 2.0 | 1.9 | 1.2 | 1.8 | 2.0 | 0.4 | 38.6 |

Neutralising Value % 75.7