Analytical Report on Flinders Trading Dolomite (Coarse Grade)

Batch No: ST27914

| Element | MgO % | CaO % | SiO2 % | AI2O3 % | Fe2O3 % | MnO % | Cr2O3 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sample | 17.8 | 24.2 | 15.8 | 1.61 | 1.61 | 0.05 | 0.01 |

| Size | -3mm % | -250um % |
| --- | --- | --- |
| Sample | 97.6 | 2.4 |

Neutralising Value % 79.7