Analytical Report on Flinders Trading Dolomite (Coarse Grade)

Batch No: ST27914

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Element** | **MgO**  **%** | **CaO**  **%** | **SiO2**  **%** | **AI2O3**  **%** | **Fe2O3**  **%** | **MnO**  **%** | **Cr2O3**  **%** |
| **Sample** | 17.8 | 24.2 | 15.8 | 1.61 | 1.61 | 0.05 | 0.01 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Size** | **-3mm %** | **-250um**  **%** |
|  |  |  |
| **Sample** | 97.6 | 2.4 |

Neutralising Value % 79.7